# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2015г.

м.п.

# Спецификация поставка на поставку модуля обратного осмоса для системы очистки воды Elix-100

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) | Предложение участника закупки *В случае если показатели соответствия указаны как «не менее, не более, от и до и т.д.», участнику следует указать конкретные показатели. В случае если показатели соответствия указаны как диапазонные значения, участнику закупки следует указать значение в диапазоне |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения Эксплуатационные характеристики (при необходимости) | Кол-во | Наименование объекта закупки (товара) | Наименование страны происхождения товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения | Коли-чество |
| 1 | Поставка модуля обратного осмоса для системы очистки воды Elix-100 | 1.Модуль обратного осмоса предназначен для системы очистки воды Elix-100 2.Модуль состоит из 6 пластиковых держателей 3. В каждом держателе содержится по одному картриджу обратного осмоса. 4. Картридж представляет собой полую поливинилхлоридную трубку, вокруг которой спирально обвернуты обратноосмотические мембраны. Мембраны разделены между собой специальными сеточными разграничителями. Со стороны входной воды сеточка изготовлена из полипропилена, со стороны пермеата – из полиэстра. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5. Мембраны представляют собой тонкую композитную пленку, состоящую из полиамида толщиной 1 мкм в качестве активного слоя, который армирован полиэстром / полисульфоном. Активный слой содержит ультроузкие поры с порогом отсечения 200 Дальтон. Вода поступает на активный слой мембраны тангенциальным потоком. Конструкция из трубки и обернутых вокруг нее мембран содержится в специальном пластиковом фильтродержателе. 6. Общие технические данные: Рабочее pH 2-11 Максимальная температура входной воды -- 40ºС Удаление ионных примесей – 95-99% Удаление органических примесей с молекулярным весом>200Д более 99% Удаление бактерий – более 99% Удаление взвешенных частиц – более 99% Удаление кремния - более 99% Единица измерения - шт. |  |  |  |  |  |

- Требования к гарантийному сроку: не менее 12 месяцев с момента поставки

- Требования к объему предоставления гарантий качества: устанавливается

- Требования к гарантийному обслуживанию: устанавливается

- Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров

При передаче Товара Поставщик предоставляет Сертификат ISO, Сертификат соответствия или документ его замещающий,. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизе, Лицензия