# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2015г.

м.п.

# Спецификация поставка изделий медицинского назначения

| № п/п | Сведения о товаре | Сведения о товаре Российского происхождения | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара, или эквивалент | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара, или эквивалент | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) |
|  | Колпачок алюминиевый для укупорки бутылок с лекарственными средствами модификации К-3-34 | Колпачок алюминиевый подготовленный к стерилизации, усиленный. Цвет красный. ТУ 9467-002-957871178-2008. Колпачки должны быть упакованы в пакеты для стерилизации. Количество штук в пакете не менее 250 шт. Отсутствие на изделии трещин, заусениц, надрывов, колец, напрессовки алюминиевой пыли, выпуклостей и вмятин, следов от инструмента более 0,2 мм, гофры по торцу более 0,3 мм. Цветовое покрытие не должно отмарываться. Должен выдерживать паровую и воздушную стерилизацию. Диаметр колпачка: 34 мм. Диаметр надреза на дне колпачка: 14 мм. Высота колпачка: 10,7±0,3 Толщина стенок от 0,2мм до 0,24мм. Алюминий по ГОСТ 745-2003. ед. изм. - шт. | 19 000 | Колпачок алюминиевый для укупорки лекарственных средств модификации К-3-34 | Колпачок алюминиевый подготовленный к стерилизации, усиленный. Цвет красный. ТУ 9467-002-957871178-2008. Колпачки должны быть упакованы в пакеты для стерилизации. Количество штук в пакете не менее 250 шт. Отсутствие на изделии трещин, заусениц, надрывов, колец, напрессовки алюминиевой пыли, выпуклостей и вмятин, следов от инструмента более 0,2 мм, гофры по торцу более 0,3 мм. Цветовое покрытие не должно отмарываться. Должен выдерживать паровую и воздушную стерилизацию. Диаметр колпачка: 34 мм. Диаметр надреза на дне колпачка: 14 мм. Высота колпачка: 10,7±0,3 Толщина стенок от 0,2мм до 0,24мм. Алюминий по ГОСТ 745-2003. ед. изм. - шт. | 19 000 |  |  |
|  | Пробка резиновая медицинская №1 конструкции 4С | Пробка резиновая медицинская тип 4С, модель 12, марка резины 52-369/1. ТУ9467-001-44111344-2008 Предназначена для укупоривания стеклянных бутылок (ГОСТ 10782-85) с кровезаменителями, инфузионными и трансинфузионными препаратами Плотность, г/см4-не менее 1,27 и не более 1,37, Содержание золы, %-не менее 38 и не более 48, Твердость по Шору, усл.ед. -не менее 35 и не более 45. Цвет -черный. ед. изм. - шт. | 30 000 | Пробка резиновая медицинская №1 конструкции 4С | Пробка резиновая медицинская тип 4С, модель 12, марка резины 52-369/1. ТУ9467-001-44111344-2008 Предназначена для укупоривания стеклянных бутылок (ГОСТ 10782-85) с кровезаменителями, инфузионными и трансинфузионными препаратами Плотность, г/см4-не менее 1,27 и не более 1,37, Содержание золы, %-не менее 38 и не более 48, Твердость по Шору, усл.ед. -не менее 35 и не более 45. Цвет -черный. ед. изм. - шт. | 30 000 |  |  |
|  | Бутылка для кровезаменителей 100мл | Бутылка стеклянная типа II-100-2-МТО Гост 10782-85 материал бутылки – стекло МТО (НС-2) марка стекла в соответствии с ГОСТом 19808-86 область применения: для крови, трасфузионных и инфузионных препаратов. ед. изм. - шт. | 25 560 | Бутылка для кровезаменителей 100мл | Бутылка стеклянная типа II-100-2-МТО Гост 10782-85 материал бутылки – стекло МТО (НС-2) марка стекла в соответствии с ГОСТом 19808-86 область применения: для крови, трасфузионных и инфузионных препаратов. ед. изм. - шт. | 25 560 |  |  |
|  | Бутылка для кровезаменителей 250мл | Бутылка стеклянная типа II-250-2-МТО Гост 10782-85 материал бутылки – стекло МТО (НС-2) марка стекла в соответствии с ГОСТом 19808-86 область применения: для крови, трасфузионных и инфузионных препаратов. ед. изм. - шт. | 13 020 | Бутылка для кровезаменителей 250мл | Бутылка стеклянная типа II-250-2-МТО Гост 10782-85 материал бутылки – стекло МТО (НС-2) марка стекла в соответствии с ГОСТом 19808-86 область применения: для крови, трасфузионных и инфузионных препаратов. ед. изм. - шт. | 13 020 |  |  |
|  | Бутылка для кровезаменителей 450мл | Бутылка стеклянная типа II-450-2-МТО Гост 10782-85 материал бутылки – стекло МТО (НС-2) марка стекла в соответствии с ГОСТом 19808-86 область применения: для крови, трасфузионных и инфузионных препаратов. ед. изм. - шт. | 13 000 | Бутылка для кровезаменителей 450мл | Бутылка стеклянная типа II-450-2-МТО Гост 10782-85 материал бутылки – стекло МТО (НС-2) марка стекла в соответствии с ГОСТом 19808-86 область применения: для крови, трасфузионных и инфузионных препаратов. ед. изм. - шт. | 13 000 |  |  |

# Качественные: Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться сертификатами соответствия

Технические: согласно спецификации

Функциональные: согласно спецификации

Требования к безопасности: согласно спецификации; товар сопровождается сертификатами качества, срок годности товара на момент поставки не менее 12месяцев.

Требования к размерам, упаковке: согласно спецификации

Требования к отгрузке товара: склад ГБУЗ ТО «ОСПК», г. Тюмень, ул. Энергетиков, 35

Требования  к результатам работ: не устанавливаются